Václav Chlupatý
22.6. - 11.9.2020
Mobilita 200 - závěrečná zpráva o průběhu stáže

V termínu 22.6. - 11.9.2020 jsem byl na stáži ve firmě Profactor GmbH ve Steyru v Rakousku. Pracoval jsem v oddělení funkčních povrchů, které se zabývá vývojem technologií a řešení v oblasti nano a mikrostruktur s použitím moderních postupů litografie a aditivní výroby. Zaobíral jsem se výrobou polymerních optických vlnovodů pomocí zmíněných metod s cílem optimalizovat výrobní proces a zjistit možnosti těchto postupů pro výrobu optických vlnovodů. Firma se přímo optice nevěnuje, takže vyprodukované vzorky jsou vyhodnocovány až nyní po ukončení stáže, jelikož nebylo k dispozici potřebné vybavení. S materiály i přístroji, které jsem na experimenty využíval, však měli zkušenosti, ačkoli v jiných aplikacích. Díky tomu mi kolegové byli schopni pomoci a poradit a i oni se zajímali o možnosti použití v pro ně neznámém oboru.
První metodou, kterou jsem se zabýval, bylo dávkování materiálu do kapalného substrátu pomocí dispenseru na CNC routeru. Princip výroby vlnovodu spočívá v nadávkování přesného množství kapalného materiálu jádra do kapalného substrátu (materiálu pláště) a jejich následné vytvrzení. Při správném provedení vzniká homogenní rovná linie s konstantním průřezem a minimem poruch, která slouží jako jádro vlnovodu. Metodu jsem testoval na různých kombinacích UV světlem a teplem vytvrzovaných materiálů, s různými parametry dávkování a různým úspěchem. Z některých kombinací a nastavení vznikly slibné vzorky, které byly uchovány k dalšímu zhodnocení. Měření útlumu ukázalo, že lze metodou vyrábět velice kvalitní polymerní optické vlnovody (útlum nejlepších vzorků pod 0,2 dB/cm) , ale ne všechny výsledky byly ideální. Metodu by proto bylo potřeba dále odladit a vylepšit postup tak, aby byly výsledky konzistentnější. Zároveň by bylo možné touto metodou vyrábět složitější vlnovodné struktury, ovšem za předpokladu dobře zvládnutého postupu výroby s konzistentní kvalitou.
V druhé části stáže jsem se věnoval využití metody nanoimprintingu k výrobě vlnovodů. Měl jsem k dispozici kovovou master formu, a cílem bylo nalézt takový postup, při kterém by byla struktura na formě co nejlépe přenesena do optických polymerů. Při této metodě se z master formy vytváření odlitky (‚stamp‘), které se pak otiskují do materiálu použitého na strukturu. Tím v případě vlnovodů vznikne plášť s kanálky, které je pak potřeba zaplnit materiálem jádra. Poté se nanáší horní vrstva pláště a vzniká jádro uzavřené v plášti. Natištění struktury z odlitku jsem prováděl ručně a s použitím přístroje roll-to-plate, který proces automatizuje. Opět jsem testoval několik materiálů a po základním odladění postupu, když vznikaly kvalitní vzorky, byly opět měřeny útlumy vzniklých vlnovodů. Dosažené hodnoty útlumu se pohybovaly kolem 0,5 dB/cm s velkou konzistencí výsledků.
Na konci svého pobytu jsem prezentoval svou práci kolegům ve firmě. O výsledky i o použité postupy se zajímali, jelikož se jednalo o metody, které sami používají, ale využité s jinými cíli a požadavky na výsledek, což pro ně přinášelo nový úhel pohledu. Předváděnou prezentaci s více detaily o použitých postupech přikládám k tomuto dokumentu.
Závěrem první části jsou základy metody výroby polymerních vlnovodů pomocí dávkování materiálu do kapalného substrátu. Tuto metodu budu dále rozvíjet ve své diplomové práci, kde budu výsledky replikovat na FEL ČVUT a vylepšovat postup tak, aby byla kvalita výroby konzistentní a aby bylo možné vyrábět složitější struktury.
Z metody nanoimprintingu jsou k dispozici kvalitní vzorky v dostatečném počtu k určení závěrů. Byla otestována metoda roll-to-plate pro výrobu optických vlnovodů a na toto téma budu spoluautorem článku od doc. Václava Prajzlera, který vychází z dat získaných při této stáži.